相城区2020年10月建设工程实体质量抽测通报

（第八十一期）

各建设单位、施工企业、监理单位：

2020年10月，相城区建设工程质量安全监督中心组织建设工程实体质量抽测4次，共抽测单位工程44个，建筑面积646065M2(带地下室基础实测不计面积、同一单位工程多次实测计一次建筑面积)。实测内容为构件混凝土强度、梁板钢筋保护层厚度、楼板钢筋间距、楼板厚度、构件几何尺寸、楼层结构净高，其中各项实测结果均合格的单位工程37个。在混凝土结构施工过程中抽测楼层净高是对室内空间尺寸中的净高度和极差进行预控，从而提高住宅工程分户验收一次通过率。对于楼层净高极差抽测结果不合格的工程，施工单位应制定校正方案经建设（监理）单位审批后按方案实施；对于混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、现浇板厚、构件几何尺寸、楼层净高抽测结果不合格工程，我中心已全部下发《建设工程监督抽检通知书》，要求施工单位委托有资质的检测单位进行检测，及时将检测结果报我中心，以便进行后续处理。各施工单位在主体结构施工过程中要加强对混凝土强度、钢筋保护层厚度、构件几何尺寸、楼层结构净高和极差的控制。

二○二○年十一月三十日

附：相城区2020年10月建设工程实体质量抽测情况汇总表

相城区2020年10月建设工程实体质量抽测情况汇总表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积 | 实测内容 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏地2017-WG-39号地块项目2# | 中国建筑第五工程局有限公司 | 68382.16 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 2 | 苏地2017-WG-39号地块项目1# | 中国建筑第五工程局有限公司 | 126172.84 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高、楼层净高极差不合格 |
| 3 | 苏地2017-WG-39号地块项目地下室 | 中国建筑第五工程局有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 4 | 五众泾花园项目11#住宅 | 南通五建控股集团有限公司 | 12720.72 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 5 | 五众泾花园项目11#住宅地下室 | 南通五建控股集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 6 | 五众泾花园项目7#住宅 | 南通五建控股集团有限公司 | 8648.23 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 7 | 五众泾花园项目7#住宅地下室 | 南通五建控股集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 8 | 五众泾花园项目5#住宅 | 南通五建控股集团有限公司 | 12720.41 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 9 | 五众泾花园项目3#住宅 | 南通五建控股集团有限公司 | 7435.36 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 10 | 五众泾花园项目1#住宅 | 南通五建控股集团有限公司 | 10937.01 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 11 | 五众泾花园项目1#住宅地下室 | 南通五建控股集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 12 | 苏地2016-WG-62号地块一期商住用房项目17#地块 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 31284.29 | 6层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积 | 实测内容 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 苏地2016-WG-62号地块一期商住用房项目17#地块 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |  | 13层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 14 | 苏州傲英网络科技有限公司科教办公楼 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 21625.13 | 13层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 15 | 苏州傲英网络科技有限公司科教办公楼 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |  | 3层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高不合格 |
| 16 | 苏州傲英网络科技有限公司科教办公楼地下室 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 17 | 苏州茂斯特自动化设备有限公司项目2#厂房 | 苏州超博建设工程有限公司 | 9806.04 | 13层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 18 | 苏地2016-WG-26号地块建设住宅项目31#住宅 | 上海建工二建集团有限公司 | 11623.51 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 19 | 苏地2016-WG-26号地块建设住宅项目30#住宅 | 上海建工二建集团有限公司 | 23450.64 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 20 | 苏地2016-WG-26号地块建设住宅项目28#住宅 | 上海建工二建集团有限公司 | 23675.58 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 21 | 苏地2019-WG-4号项目10#住宅 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 6348.36 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 22 | 苏地2019-WG-4号项目6#住宅 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 14645.28 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 23 | 苏地2019-WG-4号项目1#住宅 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 14140.74 | 13层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 24 | 苏地2019-WG-4号项目1#住宅 | 江苏泽丰建设集团有限公司 |  | 5层砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高极差不合格 |

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积 | 实测内容 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 苏州市精钻智能制造有限责任公司新建项目1#厂房（含连廊） | 苏州横泾建设工程有限公司 | 11770.39 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 26 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司新建项目车间一 | 苏州市东桥建筑有限公司 | 9528.57 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 27 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目7#住宅 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 23732.48 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 28 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目3#住宅 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 13427.2 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高极差不合格 |
| 29 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目2#住宅 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 12883.8 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 30 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目1#住宅 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 12978.03 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 31 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目1#住宅地下室 | 苏州第五建筑集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 32 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目2#住宅地下室 | 苏州第五建筑集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 33 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目3#住宅地下室 | 苏州第五建筑集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 34 | 中环快速路春申湖路拆迁安置小区项目7#住宅地下室 | 苏州第五建筑集团有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 35 | 苏地2017-WG-77号地块项目13#楼地下室 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |  | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、楼层净高 | 合格 |
| 36 | 苏地2017-WG-77号地块项目12#楼 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 13651.88 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积 | 实测内容 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 苏地2017-WG-77号地块项目13#楼 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 13257.67 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 38 | 苏地2017-WG-77号地块项目14#楼 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 14515.09 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 39 | 相城经济技术开发区实验中学土建、幕墙及配套设施工程3#艺体楼 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 4678 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 40 | 相城经济技术开发区实验中学土建、幕墙及配套设施工程1#教学楼 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 37503.14 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 合格 |
| 41 | 华复医学工程技术有限公司新建医疗器械项目1#厂房 | 吴江市建设工程（集团）有限公司 | 7246.8 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高极差不合格 |
| 42 | 华复医学工程技术有限公司新建医疗器械项目2#厂房 | 吴江市建设工程（集团）有限公司 | 9451.86 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼板板厚不合格 |
| 43 | 均达电子（苏州）有限公司建设生产主机板项目1#厂房 | 振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 | 15709.87 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸、板厚、楼层净高 | 楼层净高极差不合格 |
| 44 | 相城区漕湖产业园污水处理厂二期工程厂房 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 42114.35 | 砼强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件几何尺寸 | 合格 |

注：楼层净高极差是指同一自然间内楼层净高度实测值中最大值和最小值之差。允许偏差值和允许极差值要符合江苏省工程建设标准《住宅工程质量分户验收规程》（DGJ32/J103-2010）要求。